COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un nouveau mélange-maître blanc de Tosaf accroît l’efficacité et réduit les dégagements de fumées et d’odeurs en extrusion-couchage

Le nouveau mélange-maître blanc ME800047 de Tosaf réduit significativement les dégagements de fumées et d’odeurs en extrusion-couchage. © Tosaf

Afula/Israël, avril 2017

Le ME800047 est un nouveau mélange-maître de Tosaf pour l’extrusion-couchage. Grâce à sa très haute tenue à la chaleur, il réduit notablement les dégagements de fumées et d’odeurs qui se produisent généralement aux températures très élevées de la mise en œuvre. Il permet en outre d’accroître l’efficacité de la production.

En extrusion-couchage, procédé qui consiste à déposer une couche très mince de matière plastique sur des substrats de diverses natures, les températures de mise en œuvre s’approchent de la température de dégradation du plastique utilisé, laquelle est de l’ordre de 300 °C. Les problèmes couramment rencontrés avec ce procédé très exigeant sont la rétraction (necking), dans lequel la masse fondue se dépose de manière irrégulière sur le substrat, d’importants dégagements de fumées et d’odeurs du fait de la température élevée de mise en œuvre, une mauvaise dispersion, la formation de gel et la formation de dépôts dans la filière.

Tosaf a mis au point le mélange-maître blanc ME800047 spécialement pour l’extrusion-couchage. Grâce à sa tenue aux températures de mise en œuvre extrêmement élevées du procédé, il assure une très bonne dispersion sur le substrat. Il en résulte une enduction toujours homogène et une diminution du nombre de changements de filtres nécessaires pendant la production. La tendance à la formation d’infondus (gels) est réduite et l’opacité demeure élevée, ce qui permet d’utiliser moins de mélange-maître, même avec des couches d’enduction très minces. En outre, l’absence d’additifs migrants dans la formule du ME800047 se traduit par une très bonne conservation du traitement corona, une bonne imprimabilité et moins de dépôts à l’intérieur de la filière.

Constitué en 1985 sous la forme d’une coentreprise entre Megides Holding et le Groupe Ravago, le Groupe Tosaf compte 900 collaborateurs et 40 agences commerciales et distributeurs. Tosaf exploite 11 sites de production en Israël, en Turquie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et en Chine, avec une capacité de production de près de 120 000 tonnes/an. Le Groupe a pour vocation de contribuer à mettre à la disposition des populations du monde entier des produits considérablement meilleurs et plus sûrs qui consomment moins de ressources, permettent d’accroître la productivité, d’améliorer la qualité des produits alimentaires et d’économiser l’eau, dans le but de participer à la préservation de l’environnement et à l’amélioration de la qualité de la vie dans presque tous les domaines.

Pour tout complément d’information sur Tosaf :
Mme Michal Apfelbaum
International Marketing, Tosaf Compounds Ltd.
Téléphone : +972-9-8984606, télécopie : +972-9-8789-723
E-mail : michalap@tosaf.com

Renseignements rédactionnels et adresse pour les justificatifs de parution :
KONSENS PR GmbH & Co. KG
Georg Sposny
Hans-Kudlich-Str. 25, D-64823 Groß-Umstadt, 
Téléphone : +49 (0) 60 78/93 63-15, télécopie : +49 (0) 60 78/93 63-20
E-mail : mail@konsens.de

Ce communiqué (.doc) et sa photo d’illustration (.jpg) sont disponibles en téléchargement sur http://www.konsens.de/tosaf.html.