Comunicado de prensa

BRUGGOLEN® TP-P1507 y BRUGGOLEN® TP-P1401:

Innovadores aditivos que permiten poliamidas muy fluidas y ciclos cortos

| El nuevo aditivo para mejorar la fluidez BRUGGOLEN® TP-P1507 aumenta la fluidez de poliamidas reforzadas, sobre todo en el caso de las poliamidas de alto contenido de cargas (PA6-GF50; izquierda: sin aditivo, derecha: con un 3% de TP-P1507) | El nuevo agente nucleante BRUGGOLEN® TP-P1401 ayuda a obtener ciclos cortos y superficies lisas. (Superficie de PA6-GF50; izquierda: con agente nucleante convencional, derecha: con un 1,5 % de TP-P1401) |
| --- | --- |

Heilbronn / Alemania, enero 2017 – Con dos auxiliares tecnológicos innovadores, BrüggemannChemical (www.brueggemann.com) abre posibilidades de mejorar aún más las propiedades del procesado de las poliamidas.

- BRUGGOLEN® TP-P1507 aumenta significantemente la fluidez de las poliamidas reforzadas sin comprometer el buen perfil de sus propiedades mecánicas. En el caso de las poliamidas de alto contenido en cargas, permite mejoras significativas respecto al procesado y, al mismo tiempo, muestra una resistencia a la tracción, rigidez y resistencia al impacto muy buenas.

- El nuevo agente nucleante BRUGGOLEN® TP-P1401 no es volátil y permanece estable incluso a altas temperaturas de proceso. Permite ciclos más cortos y, por consiguiente, un aumento de la productividad y, al mismo tiempo, optimiza la estabilidad dimensional y también las propiedades mecánicas. Además, la calidad superficialde los materiales con poliamida reforzada mejora visiblemente, en comparación a aquella con los nucleantes habituales en el mercado.

Los nuevos aditivos son gránulos de polímero libres de polvo, que se dejan dosificar de forma precisa y se dispersan muy bien en la matriz de poliamida. Son muy apropiados para la preparación de compuestos. Los compuestos preparados con éstos se pueden procesar sin problema alguno de la forma habitual en un moldeado por inyección. El BRUGGOLEN® TP-P1401 en forma granular, también se puede aditivar directamente a la máquina de moldeado por inyección.

Fluidez significativamente más alta conservando las propiedades mecánicas
Debido a su gran rigidez y estabilidad dimensional, las poliamidas con altos contenidos de cargas, en muchos casos son apropiadas para la sustitución de metales en piezas técnicas. Sin embargo, su fluidez limitada por lo general dificulta su procesabilidad por extrusión o en el moldeado por inyección. El BRUGGOLEN® TP-P1507 mejora la fluidez de forma significativa, sobre todo en el caso de los grados con un alto contenido en fibra de vidrio. Así, por ejemplo, con la ayuda de BRUGGOLEN® TP-P1507, la longitud de una espiral de fluidez puede aumentar hasta a más de la mitad, en el caso de una poliamida 6 reforzada con un 50 % de fibra de vidrio y prácticamente no quedan afectadas las propiedades mecánicas requeridas en los materiales reforzados, como la resistencia al impacto, el módulo de elasticidad, la tensión de rotura y la elongación a la ruptura.

Gracias a esta buena procesabilidad los compuestos cargados, fabricados con BRUGGOLEN® TP-P1507, permiten la carga en zonas de paredes delgadas y de partes grandes, complejas. Además, se pueden reducir las temperaturas del procesado hasta 30 °C, en el moldeado por inyección, con lo que se reducen los tiempos de enfriamiento y se disminuye el consumo de energía. La mejora de la fluidez, también reduce la presión de inyección requerida. Así, los transformadores producen de manera más cuidadosa y en máquinas más pequeñas.

Superficies más lisas, mejores propiedades mecánicas y ciclos más cortos
El nucleante BRUGGOLEN® TP-P1401, que se puede procesar a altas temperaturas, tiene el efecto de una eficaz formación de núcleos y una muy rápida cristalización de las poliamidas. De esta forma, se crea una morfología de esferolitas muy pequeñas, distribuidas de modo muy homogéneo. Las elevadas temperaturas de cristalización permiten el desmoldeo prematuro de las piezas y, ciclos más cortos. Así, por ejemplo, un 1,5 % de BRUGGOLEN® TP-P1401 en poliamida 6 sin carga puede reducir el tiempo de ciclo hasta un 60 %. Al mismo tiempo, hay mejoras de las propiedades, como por ejemplo una mayor resistencia a la deformación por temperatura, una mejor estabilidad dimensional, unas propiedades mecánicas optimizadas, así como superficies más pulidas, incluso en el caso de altos contenidos en fibras de vidrio. Esta ventaja estética, facilita la sustitución de metales en áreas visibles.

Otras novedades para compounders
Además de los aditivos para mejorar la procesabilidad de las poliamidas, BrüggemannChemical ha hecho otros nuevos desarrollos . Nos referimos a el estabilizador al calor BRUGGOLEN® TP-H1606, así como al BRUGGOLEN® TP-M1417 para el reciclaje de poliamidas, obteniendo un material de alta calidad para el moldeado de inyección.

BrüggemannChemical, L. Brüggemann KG es un fabricante reconocido de productos químicos especiales, con alrededor de 200 empleados en la sede central en Heilbronn/Alemania. Fundada en 1868, la empresa se ha especializado en el desarrollo y la fabricación de aditivos de alto rendimiento para termoplásticos técnicos, centrándose en poliamidas, así como derivados de zinc y agentes reductores en base de azufre. Los clientes de más de 60 países aprecian la flexibilidad y las innovadoras soluciones de los productos. Filiales en los EE.UU. y en Hong Kong apoyan la orientación internacional. Actividades de investigación y desarrollo propias, un enfoque consecuente en las necesidades de los clientes e inversiones importantes en know how e instalaciones son elemento clave de la política de la empresa.

■■■

# Información más detallada:

Dr. Klaus Bergmann, Director del departamento de aditivos para plásticos

BrüggemannChemical L. Brüggemann KG, Salzstraße 131, 74076 Heilbronn/Alemania

Tel.: +49 (0) 71 31 / 15 75 – 235, Fax: - 25 235

Correo electrónico: klaus.bergmann@brueggemann.com

# Contacto con la redacción y ejemplares justificativos:

Dr.-Ing. Jörg Wolters, Konsens PR GmbH & Co. KG

Hans-Kudlich-Straße 25,  64823 Groß-Umstadt/Alemania – www.konsens.de

Tel.: +49 (0) 60 78 / 93 63 - 0,  Fax: - 20

Correo electrónico: joerg.wolters@konsens.de

Usted encontrará los comunicados de prensa de BrüggemannChemical con texto e ilustraciones en calidad de impresión para su descarga en www.konsens.de/brueggemann.html